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ÖZET 
	
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan tarihî yarımada, barındırdığı geleneksel ahşap konut dokusuyla sivil mimari mirasın dünyadaki en seçkin ve katmanlı örneklerine sahiptir. Ancak bu konutların yağmur, güneş, sıcaklık değişimi, hava kirliliği ve çevresel etkenler karşısında fiziksel direnci her geçen gün azalmaktadır. Bu çalışma, tarihî yarımada genelindeki geleneksel konutlarda sıkça rastlanan branda, metal levha ve trapez sac kaplama gibi koruma ilkeleriyle bağdaşmayan çatı ve cephe müdahalelerini teknik açıdan irdelemeyi amaçlamaktadır. Tespit edilen hatalı onarımlar; mimari kimlik, yapı fiziği, malzeme ömrü ve strüktürel bütünlük olmak üzere dört ana kriter üzerinden değerlendirilmiştir. Yapılan gözlemlerde geçirimsiz kaplamaların ahşabın nefes alma mekanizmasını bozarak biyolojik bozulmayı hızlandırdığı, malzeme uyumsuzluğunun ise mekanik sorunlar yaratarak strüktürel yorulmaya neden olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, koruma amacıyla yapılan bu bilinçsiz müdahalelerin yapıların kullanım ömrünü kısalttığı ve kültürel mirasın sürdürülebilirliğini tehdit ettiği görülmektedir. Bu bağlamda, tarihî dokuda kimlik erozyonuna neden olan geçici çözümler yerine yapının özgün malzeme ve detay özelliklerini gözeten koruma stratejilerinin hayata geçirilmesi zorunludur.
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ABSTRACT
	
The Historic Peninsula of Istanbul, a UNESCO World Heritage site, represents a distinguished example of civil architectural heritage with its traditional timber housing fabric. However, the physical resistance of these structures against environmental factors like rain, sun, and air pollution is diminishing. This study technically examines inappropriate roof and facade interventions, such as tarpaulins, metal sheets, and trapezoidal cladding, which are incompatible with conservation principles. The identified faulty repairs were evaluated based on architectural identity, building physics, material lifespan, and structural integrity. Observations indicate that impermeable coatings accelerate biological decay by disrupting timber breathability, while material incompatibility causes mechanical issues leading to structural fatigue. Consequently, these unconscious interventions shorten the buildings' service life and threaten the sustainability of cultural heritage. It is imperative to implement conservation strategies respecting original material and detailing characteristics rather than temporary solutions causing identity erosion.
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İstanbul Tarihi Yarımada’da Geleneksel Ahşap Konutların Çatıi ve Cephelerıne Yapılan Hatalı Onarımların Değerlendirilmesi
1. GİRİŞ

İstanbul’un tarihî yarımadası barındırdığı katmanlı kültürel doku ve tarihsel süreklilik ile UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan evrensel bir değerdir. Bu değerin en canlı bileşenini oluşturan geleneksel sivil mimari örnekleri, yapısal değerlerinin yanı sıra toplumun sosyal yapısını, yaşam kültürünü ve döneminin yapım teknolojisini günümüze taşıyan somut belgelerdir. Konut mimarisi toplumun tarihsel kimliğini yansıtan en önemli göstergelerden biri olmasına rağmen bu yapıların korunması anıtsal yapılar kadar önceliklendirilmemiştir.
İstanbul’un geleneksel konut dokusu üzerine yapılan araştırmalar, özellikle Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Süleymaniye ve Zeyrek gibi bölgelerdeki ahşap konutların korunma sorunları ve sürdürülebilirliği üzerine yoğunlaşmaktadır [1]. Literatürde uluslararası koruma tüzükleri ile uygulamadaki yaklaşımlar arasındaki çelişkilere sıklıkla dikkat çekilmektedir. Özgün koruma yerine yenileme (rekonstrüksiyon) adı altında üretilen niteliksiz kopyaların mimari kimlik kaybına neden olduğu vurgulanmaktadır [1,2]. Ayrıca malzeme bilgisinden yoksun ve yapı fiziği kurallarına aykırı gerçekleştirilen hatalı müdahalelerin, yapılarda su ve nem kaynaklı biyolojik bozulmaları hızlandırdığı belirtilmektedir [3,4]. Mevcut çalışmalar konuyu genel koruma politikaları, sosyo-ekonomik değişimler ve yapısal özellikler ekseninde irdelerken yapıların çatı ve cephe sistemlerindeki çalışmalar sürdürülmektedir.
Çalışmanın amacı, İstanbul’da tarihî yarımada sınırları içerisinde yer alan geleneksel ahşap konutların, atmosferik koşullara en açık bileşenleri olan çatı ve cephelerinde gerçekleştirilen hatalı onarım uygulamalarını tespit etmek ve irdelemektir. Çalışmanın kapsamı, yapı kabuğunu oluşturan bu elemanlarda sıkça karşılaşılan malzeme uyumsuzlukları, detay hataları ve özgünlüğü bozan müdahaleler ile sınırlandırılmıştır. Çalışmada yöntem olarak, öncelikle literatür taraması ile belirlenen teorik koruma ilkeleri temel alınarak saha çalışmaları ve yerinde gözlemlerle tespit edilen hatalı uygulama örnekleri fotoğraflanarak belgelenmiştir. Elde edilen veriler, neden-sonuç ilişkisi içerisinde analiz edilmiştir.
Çalışma, İstanbul’da tarihî yarımadadaki geleneksel ahşap konutların sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olan hatalı onarım olgusunu, farklı katmanlarda analiz ederek ele almaktadır. Uygulama hatalarının yapılar üzerindeki etkileri mimari kimlik, yapı fiziği, malzeme ömrü ve strüktürel bütünlük parametreleri üzerinden değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım sayesinde, yapı kabuğundaki bozulmaların hem estetik hem de teknik sonuçları somutlaştırılarak koruma pratiğine ve uygulama süreçlerine yönelik teknik bir perspektif sunulmasına yardımcı olmak hedeflenmektedir.

2. İSTANBUL’DA TARİHİ YARIMADADAKİ GELENEKSEL AHŞAP KONUTLAR 

İstanbul’un kentsel kimliği ve silueti, yüzyıllar boyunca ahşap konut mimarisiyle şekillenmiştir. Kenti tehdit eden iki büyük doğal afet olan depremler ve yangınlar mimari dokunun oluşumunda ve dönüşümünde belirleyici rol oynamıştır. Ahşap iskelet sistem, deprem yüklerine karşı gösterdiği esneklik ve hafiflik nedeniyle tercih edilmiştir. Ancak sık yaşanan ve kenti harap eden büyük yangınlar ahşap dokunun sürekliliğini tehdit etmiştir. Bu yüzden günümüze ulaşabilen geleneksel konutların büyük bir kısmı 19. yüzyıl ve sonrasına aittir. Tarihî yarımadada, özellikle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Süleymaniye ve Zeyrek çevresinde geleneksel ahşap doku yoğun bir şekilde görülmektedir [5]. Ancak yangınlar, bakımsızlık ve modernleşme baskısı bu alanların varlığını tehdit etmektedir.
Bölgedeki geleneksel konut tipolojisi incelendiğinde yapıların genellikle bitişik nizamda, 5-6 metre cephe genişliğine sahip ve genellikle iki veya üç katlı inşa edildiği görülmektedir. Ahşabın zemin suyu ve nem ile doğrudan temasını kesmek amacıyla zemin katın tamamı veya zeminden yaklaşık 50-60 cm yüksekliğe kadar olan kısmı kâgir olarak inşa edilmiştir (Resim 1).
Üst katlarda kullanılan ahşap iskelet sistemin kurgusu zamanla evrim geçirmiştir. 17. yüzyıl sonlarına kadar ana taşıyıcılar 150-250 cm gibi geniş aralıklarla yerleştirilirken sonraki dönemlerde dikme aralıkları sıklaşmıştır ve strüktür, çapraz payandalarla desteklenmiştir [6]. Ahşap iskeletin dış yüzeyi ahşap ile kaplanırken iç yüzeyinde ise bağdadi tekniği tercih edilmiştir. 
Malzeme kullanımı açısından 19. yüzyıl ahşap konutlar incelendiğinde, ekonomik koşullar ve temin kolaylığı belirleyici olmuştur. Yapının iskeletini oluşturan dikme, kiriş ve kaplamalarda genellikle çam gibi iğne yapraklı türler tercih edilmiştir. Ancak yapının neme en çok maruz kalan zemin seviyesindeki hatıllarında, köşe dikmelerinde ve daha büyük açıklık geçilen nitelikli konaklarda, biyolojik zararlılara ve çürümeye karşı direnci daha yüksek olan meşe kullanılmıştır [6].

[image: pencere, bina, dış mekan, şehir içeren bir resim

Yapay zeka tarafından oluşturulmuş içerik yanlış olabilir.]   [image: dış mekan, bina, ev, cadde içeren bir resim

Yapay zeka tarafından oluşturulmuş içerik yanlış olabilir.]   [image: dış mekan, bina, metin, şehir içeren bir resim

Yapay zeka tarafından oluşturulmuş içerik yanlış olabilir.]

Resim 1. Tarihî yarımadadaki geleneksel ahşap konutlar

Tarihî yarımadadaki geleneksel konutlar, fiziksel özelliklerinin yanı sıra sosyal yapının da bir yansımasıdır. Konutlar, başlangıç aşamasında geniş aile yapısına göre çok odalı ve sofalı tasarlanmıştır. 20. yüzyılın ortalarından itibaren değişen sosyo-ekonomik koşullar, göç dalgaları ve çekirdek aileye geçiş süreciyle birlikte işlevsel ve mekânsal değişikliklere uğramıştır [7]. Büyük konakların bölünerek çoklu kullanıma açılması veya bakımsızlık nedeniyle terk edilmesi yapıların varlığını tehdit etmektedir.

3. AHŞAP KONUTLARDA YAPILAN HATALI ONARIMLAR

Geleneksel ahşap konutların varlığının devam etmesi periyodik bakım ve doğru onarım tekniklerinin uygulanmasına doğrudan bağlıdır. Ancak günümüzde koruma bilincinin yetersizliği, ekonomik kısıtlılıklar, denetimsizlik ve nitelikli işgücü eksikliği nedeniyle ahşap yapılara yapılan müdahalelerin büyük bir kısmı özgün yapım tekniklerinden ve malzeme bilgisinden uzak uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Onarım adı altında gerçekleştirilen bu hatalı uygulamalar yapının mimari kimliğini zedeleyerek taşıyıcı sistemi olumsuz etkilemektedir. Bu durum geri dönüşü olmayan fiziksel hasarlara yol açarak yapının kullanım ömrünü büyük ölçüde kısaltmaktadır.
Yapı kabuğunu oluşturan cephe ve çatı sistemleri, ahşap konutları atmosferik etkilerden koruyan en kritik bileşenlerdir. Bu yüzeylerde gerçekleştirilen hatalı onarımlar, su ve nemin yapı bünyesine nüfuz etmesine veya yanlış malzeme kullanımı nedeniyle içeride hapsolmasına yol açmaktadır. Özellikle yapı fiziğine aykırı malzeme seçimleri ve detay hataları üzerinde yoğunlaşan bu müdahaleler, biyolojik bozulma sürecini hızlandırarak yapının strüktürel bütünlüğünü tehdit eden en önemli faktörler arasında yer almaktadır.

3.1. HATALI CEPHE ONARIMLARI
Geleneksel ahşap konutların dış ortam ile doğrudan temas eden yüzeyi olan cephelerde yapılan hatalı onarımlar genellikle yetersiz malzeme bilgisi ve ekonomik kolaycılık nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bu uygulamalar yapının hem estetik değerini düşürmekte hem de fiziksel ömrünü kısaltmaktadır. Söz konusu hatalı onarım türleri ve özellikleri aşağıda özetlenmiştir.
Özgün Olmayan Kaplamalar: Ahşap cephelerin onarım amacıyla sac metal veya OSB gibi levhalarla kapatılması tarihî yarımadada en sık karşılaşılan hatalı onarım türlerinden biridir. Hasar gören ahşap kaplama yerine kısmi veya tüm cephe boyunca yapılan kaplamalar, cephe ile kaplama arasındaki hava sirkülasyonunu kesmekte ve "sera etkisi" yaratarak nemin yapı bünyesinde hapsolmasına neden olmaktadır. Benzer şekilde yüzeyde film tabakası oluşturarak ahşabın doğal nefes alma yeteneğini engelleyen sentetik boya ve verniklerin kullanımı da nemin ahşap kaplama içerisinde kalmasına neden olmaktadır (Resim 2). 
Zemin Kat Kâgir Duvar Müdahaleleri: Ticari kullanım amacıyla zemin kattaki kâgir taşıyıcı duvarlar, mekânsal genişleme veya vitrin açıklığı oluşturmak için kısmen veya tamamen kaldırılmaktadır. Üst katlarda bulunan ahşap iskelet sistemin oturduğu rijit kaidenin bozulması sonucu yapının düşey yük aktarımını kesintiye uğratmakta ve deprem güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturan yumuşak kat düzensizliği meydana gelmektedir.
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Resim 2. Özgün olmayan cephe kaplamaları.

Özgün Olmayan Pencere Doğramaları: Kullanıcıların bakım kolaylığı ve ısı yalıtımı gibi gerekçelerle özgün ahşap pencere doğramalarını genellikle PVC doğramalar ile değiştirmesi sıkça rastlanan bir durumdur. Ayrıca yapının özgün cephe karakterini belirleyen doluluk-boşluk oranlarına müdahale edilerek pencere konumlarının değiştirilmesi ve en-boy oranının bozulması diğer bir onarım hatasıdır (Resim 3a; Resim 3b). 
Cephe Bütünlüğünü Bozan Mekanik Müdahaleler: Yapının taşıyıcı sistemindeki eksikliklerini gidermek amacıyla özgün ahşap iskeletin dış yüzeyine çelik profillerin eklenmesi başta yapının mimari kimliği zedelemektedir (Resim 3b; Resim 3c). Ayrıca ahşap ve çelik gibi farklı genleşme katsayılarına ve elastisite modüllerine sahip malzemelerin bir arada kullanılması sıcaklık değişimlerinde ve yük altında uyumsuz çalışmalara neden olmakta, bağlantı noktalarında ek gerilmeler yaratarak ahşap yüzeyde fiziksel hasarlara yol açmaktadır.
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Resim 3.a) Özgün olmayan pencere oranı ve PVC pencere doğraması. b) Metal cumba desteği ve PVC pencere doğraması. c) Çelik taşıyıcı profiller ile çıkmaya destek yapılması

Tesisat ve Servis Elemanları Montajı: Gündelik yaşam ihtiyaçları doğrultusunda klima dış üniteleri, çanak antenler, elektrik kabloları veya tabelalar cephe üzerine doğrudan monte edilmektedir. Bu donatıların sabitlenmesi için kaplama üzerinde açılan delikler ve uygulanan mekanik bağlantı elemanları cephenin su sızıntısına yol açacak problem noktalarının oluşmasına neden olmaktadır (Resim 4).
Hatalı Yağmur İniş Boruları: Yağmur iniş borularının onarılmaması veya eksik bırakılması çatıdaki suyun doğrudan cepheye verilmesine neden olur. Bu durum cephedeki ahşap kaplamaların ve pencere doğramalarının biyolojik bozulmaya uğramasının temel nedenlerinden biridir (Resim 4c).
Nefes Almayan Sıva Uygulamaları: Cephelerde hasar gören ahşap malzemelerin onarımında özgün malzeme yerine tuğla, briket veya beton gibi malzemeler tercih edilmektedir. Ahşap iskelet sistemin esnek yapısına karşın rijit davranış sergileyerek olan dolgular, deprem veya rüzgâr yüklerinde farklı çalışarak çatlaklara ve strüktürel ayrışmalara yol açmaktadır. Ayrıca ahşap cephelerde bozulma görüldüğünde üzerinin çimento esaslı sıva ile kaplandığı örnekler bulunmaktadır (Resim 4c). Ahşabın nem oranının %20’nin üzerine çıkması sonucu üremesi için uygun ortam oluşan mantar ve böcekler biyolojik bozulma sürecini hızlandırarak taşıyıcı sistemin çürümesine yol açmaktadır.
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Resim 4.a) Cephe kaplamasına halat bağlanması, b) Cephedeki boşluktan dikmelere halat bağlanması, c) Yağmur iniş borusunun kısa bırakılması ve cephede ahşap kaplama yerine sıva yapılması.
3.2. HATALI ÇATI ONARIMLARI 
Geleneksel ahşap yapılarda çatı, atmosferik etkilere karşı birincil koruma sağlaması nedeniyle yapının en stratejik bileşenlerden biridir. Çatıdaki onarım hataları, su yalıtımını zafiyete uğratarak taşıyıcı sistemde biyolojik bozulmayı hızlandırmakta ve strüktürel bütünlüğü doğrudan tehdit etmektedir.
Uyumsuz Kaplama Malzemeleri: Su yalıtımı amacıyla kullanılan plastik brandalar ve nefes almayan membranlar çatı karkasındaki doğal hava sirkülasyonunu keserek nemin hapsolmasına ve biyolojik bozulma ortamının oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Ayrıca geleneksel kiremit yerine tercih edilen ağır kaplama malzemeleri, sisteme tanımlanmamış ek ölü yükler bindirerek taşıyıcı elemanlarda sehim ve deformasyon riskini artırmaktadır (Resim 5).
Gizli Dere Detayındaki Hatalar: 19. yüzyıl İstanbul mimarisinde sıkça görülen ve yağmur suyunu cephe arkasında toplayan gizli dere sistemleri, düzenli bakım yapılmadığında veya yanlış malzemeyle onarıldığında tıkanmaktadır. Tıkanan veya sızdıran dereler, suyun doğrudan saçak içlerine ve cephe kaplamasının arkasına akmasına neden olarak ana taşıyıcıların çürümesine yol açar [3].
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Resim 5. Özgün olmayan çatı kaplamaları.

Havalandırma Boşluklarının Kapatılması: Çatı onarımlarında, çatı arasının havalandırılmasını sağlayan boşlukların veya pencerelerin kapatılması önemli bir sorundur. Havasız kalan çatı arasında özellikle kış aylarında ısıtmadan kaynaklı ısı farkından dolayı yoğuşma meydana gelmektedir. Bu nem ahşap elemanların nemlenerek biyolojik bozulma sürecine girmesine neden olmaktadır.

4.HATALI ONARIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Tarihî yarımadadaki geleneksel ahşap konutlarda görülen insan kaynaklı hatalı onarımlar yapıların fiziksel ve strüktürel bütünlüğünü tehdit etmektedir. Özellikle dış etkilere açık yüzeylerde yoğunlaşan müdahalelerin yapı üzerindeki çok boyutlu etkileri; mimari kimlik, yapı fiziği, malzeme dayanımı ve strüktürel performans başlıkları altında değerlendirilmiştir.

4.1.MİMARİ KİMLİK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME
Geleneksel ahşap konutlar, barınma işlevinin yanı sıra inşa edildikleri dönemin teknolojik birikimini, sosyal yaşamını ve estetik anlayışını yansıtan tarihsel belgelerdir. Bu yapılar üzerinde gerçekleştirilen hatalı onarımlar, öncelikle yapının belge değerini tahrip ederek mimari kimliğin erozyona uğramasına neden olmaktadır. Müdahaleler, teknik bir karardan ziyade kullanıcının ekonomik yetersizlikleri ve koruma bilincinin eksikliği sonucu geliştirdiği hayatta kalma refleksleridir [7]. Öte yandan yasal koruma statüsündeki yapıların "yenileme" adı altında betonarme karkas üzerine ahşap kaplama yapılarak (rekonstrüksiyon) inşa edilmesi, yapının yapısal gerçekliğini ve malzeme özgünlüğünü tamamen ortadan kaldırmaktadır. Bu tür uygulamalar, geleneksel ahşap konutu ruhundan arındırılmış görsel bir kopyaya dönüştürmektedir. ICOMOS tüzüklerinde vurgulanan özgün malzeme ve yapım tekniğinin korunması ilkesiyle derin bir çelişki yaratmaktadır [1,2].
Cephe düzenine yapılan müdahaleler ise yapının mimari dilini bozan bir diğer kritik faktördür. Özgün ahşap giyotin pencerelerin PVC doğramalarla değiştirilmesi veya cephe oranlarının bozulması yapının karakteristik yüzünü değiştirmektedir [7]. Ayrıca, ekonomik kaygılarla yapılan yamalı bohça niteliğindeki geçici kaplamalar, Süleymaniye ve Zeyrek gibi Dünya Mirası alanlarında kentsel silueti zedeleyen bir gecekondu estetiği oluşturmaktadır [1]. Mimari kimliğin tanımlanmasında önemli olan yapının çevresiyle kurduğu organik ilişki; hatalı onarımlar, niteliksiz eklemeler ve malzeme uyumsuzlukları sonucu hasar görmektedir. Yapının tarihsel bağlamından kopmasına ve sosyo-kültürel bir yabancılaşmaya neden olmaktadır [7]. Sonuç olarak mimari kimlik açısından yapılan bu hatalı değerlendirmeler geleneksel ahşap konutların hem fiziksel varlığını hem de kültürel hafızadaki yerini silikleştirmektedir.

4.2. YAPI FİZİĞİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME
Ahşap doğası gereği higroskopik bir malzeme olup, bulunduğu ortamın sıcaklık ve nem koşullarına göre bünyesindeki su miktarını dengeleyerek sürekli bir "çalışma" halindedir. Yapı fiziği açısından yapılan en büyük hata, doğal dengeyi sağlayan buhar difüzyonunun nefes almayan malzemelerle engellenmesidir. Ahşap cephelerin metal kaplama elemanları, çimento esaslı sıvalar veya sentetik boyalarla kapatılması duvar kesitindeki nem geçişini kısıtlamaktadır. Yapı içinden gelen su buharının veya dışarıdan sızan yağmur suyunun ahşap ile kaplama arasında hapsolmasına neden olmaktadır. Hapsolan nem, sıcaklık değişimleriyle birlikte yoğuşarak ahşabın lif doygunluğu noktasına (%28-30) ulaşmasına ve malzemenin sürekli ıslak kalmasına yol açmaktadır [3,4,8,9].  
Buhar difüzyonunun kesilmesi nem birikiminin yanı sıra ahşapta boyutsal deformasyonlara da zemin hazırlamaktadır. Ahşap rutubet aldığında şişerken kuruduğunda ise büzülmektedir. Ancak hatalı kaplamalar nedeniyle oluşan dengesiz nem dağılımı, malzemede dönme, çarpılma ve derin çatlakların oluşmasına neden olan iç gerilmeler yaratmaktadır. Ayrıca ahşap yüzeye uygulanan metal kaplamalar, ısı köprüleri oluşturarak metalin iç yüzeyinde noktasal yoğuşmalara sebebiyet vermektedir. Bu sera etkisi ahşabın yüzey sıcaklığını ve nem içeriğini yapay olarak artırarak biyolojik bozulma için ideal mikro iklimi oluşturur. Tesisat sızıntıları veya çatı detaylarındaki hatalı su yalıtımları da yapı fiziği açısından suyun yapı elemanlarına kontrolsüzce nüfuz etmesine ve malzemenin ısı yalıtım değerinin düşerek fiziksel bozunum sürecinin başlamasına neden olmaktadır. [3,4,8].

4.3. MALZEME DAYANIM ÖMRÜ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME
Hatalı onarımların malzeme dayanımı üzerindeki etkisi, koruma amacıyla yapılan müdahalelerin paradoksal olarak yapının ömrünü kısaltması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Ahşabın dayanım ömrü, nem oranının %20 eşiğinin altında tutulmasına bağlıdır. Bu oranın üzerine çıkıldığında mantar ve böcek saldırıları için uygun ortam oluşur. Niteliksiz kaplamalarla kapatılan ahşap elemanlarda oluşan nem birikimi, kuru çürüklük veya yaş çürüklük mantarlarının gelişimini hızlandırarak malzemenin selülozik yapısının parçalanmasına ve dayanımını yitirmesine neden olur Ayrıca yapının cephesinin tamamen kapatılması, altta devam eden bu biyolojik bozulma süreçlerini gizleyerek tanı körlüğü yaratmaktadır. Hasar fark edildiğinde ise genellikle eleman kurtarılamayacak duruma gelmektedir [8,10,11]. 
Malzeme seçimindeki hatalar da malzeme ömrünü doğrudan etkiler. Geleneksel yapım tekniğinde zeminle temas eden noktalarda meşe gibi dayanıklı türler tercih edilirken onarımlarda maliyet nedeniyle biyolojik zararlılara dayanıksız, genç ve emprenye edilmemiş çam veya kavak türlerinin kullanılması, onarımın ömrünü önemli biçimde kısaltmaktadır. Kimyasal uyumsuzluklar da bir diğer önemli faktördür. Ahşap elemanlarda korozyona dayanıklı olmayan demir bağlantı elemanlarının kullanılması, metalin paslanarak kesit kaybetmesine ve ahşabın temas noktalarında kimyasal olarak bozulmasına yol açarak birleşim noktalarının ömrünü tüketmektedir [9,10].

4.4. STRÜKTÜREL DEĞERLENDİRME
Ahşap iskelet sistemin taşıyıcılığı, elemanların kesit alanına, malzemenin mekanik özelliklerine ve düğüm noktalarının rijitliğine bağlıdır. Hatalı onarımlar sonucu oluşan biyolojik bozulmalar, taşıyıcı elemanlarda kesit kayıplarına neden olmaktadır. Böceklerin ve mantarların oluşturduğu kütle kaybı, ahşabın basınç, çekme ve eğilme mukavemetini düşürerek yapının yük taşıma kapasitesini zayıflatmaktadır. Nem içeriğinin artması ise ahşabın elastikiyet modülünü düşürerek aynı yük altında daha fazla deformasyon (sehim) yapmasına ve yapının genel stabilitesinin bozulmasına yol açmaktadır [3,11]. 
Strüktürel açıdan yapılan bir diğer kritik hata, ahşap sistemin esnek davranışına aykırı olan rijit malzeme eklemeleridir. Ahşap iskelet sistemde boşlukların tuğla, briket veya beton gibi gevrek ve ağır malzemelerle doldurulması yapının deprem ve rüzgâr yükleri altındaki enerji sönümleme kapasitesini olumsuz etkiler. Farklı titreşim periyotlarına sahip bu malzemeler, hareket anında birbirine çarparak strüktürel ayrışmalara ve bağlantı noktalarının kopmasına neden olur [12]. Ayrıca onarımlarda yapılan eklemelerin yük aktarım prensiplerine uymaması düğüm noktalarında gerilme yığılmalarına yol açarak ani göçme riskini artırmaktadır [10]. Örnek olarak çürüyen bir kiriş ucunun sadece çiviyle ve yetersiz bindirme payıyla onarılması verilebilir. Sokak kotlarının yükselmesiyle zemin kat taşıyıcılarının toprağa gömülmesi ise temeldeki ahşap dikmelerin çürümesine ve yapının düşey dengesinin bozulmasına neden olan çevresel bir strüktürel tehdittir [1].

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

İstanbul’da tarihî yarımadadaki geleneksel ahşap konut dokusu, kentin kültürel kimliğinin özgün ve hassas katmanlarından birini oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında yürütülen incelemeler, bölgedeki ahşap konutlara yönelik müdahalelerin bir kısmının çağdaş koruma ilkeleriyle uyum sergilemediğini ve yapı fiziği açısından risk teşkil edebilecek uygulamaların varlığını göstermektedir. 
[bookmark: _GoBack]Çevresel faktörlerin etkisiyle ahşap malzemede gelişen deformasyonlar, taşıyıcı sistemlerin zamanla zayıflamasına ve yapıların genel dayanıklılık performansının olumsuz etkilenmesine neden olabilmektedir. Uygulama sürecinde karşılaşılan ve yapı sağlığını tehdit eden temel yaklaşımlardan biri, nemin yapıdan uzaklaştırılması yerine hatalı detaylar sebebiyle yapı bünyesinde hapsedilmesidir. Ayrıca çimento esaslı sıvalar veya nefes almayan sentetik kaplamalar gibi müdahaleler, ahşabın doğal nem alışverişini kısıtlayarak biyolojik bozulma süreçlerini tetikleyebilmektedir. Tarihî yarımadadaki pek çok yapının yetersiz bakım ve hatalı onarımlara maruz kalması, strüktürel bütünlüğü zayıflatma potansiyeline sahiptir. Özellikle deprem gibi dinamik yükler altında yapıların sismik performansını etkileyerek tehlike oluşturmaktadır. 
Ahşap elemanların onarımında yapının özgün kimliğini ve bütünlüğünü korumak temel bir yaklaşım olarak kabul edilmelidir. Müdahale öncesinde yapının mevcut durumu ve taşıyıcı sisteminin kapsamlı bir şekilde analiz edilmesi sonucu hasarın boyutu, maliyet, estetik gibi kriterlerin bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmesi yararlı görülmektedir. Mukavemetini yitiren bölümlerin onarımında, özgün malzeme ile benzer niteliklere sahip, uygun nem içeriğine sahip ve doğru yöntemlerle kurutulmuş kereste kullanımı, teknik açıdan daha sağlıklı sonuçlar verebilecektir. Parça değişiminin mümkün olmadığı durumlarda ise uygun koruyucu kimyasallar ve enjeksiyon tekniklerinden faydalanılması değerlendirilmelidir. Bununla birlikte restorasyon pratiğinde nitelikli ahşap malzeme teminindeki güçlükler ve geleneksel yapım tekniklerine hâkim uzmanlaşmış işgücü eksikliği, onarımların niteliğini etkileyen sınırlayıcı unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Sonuç olarak, geleneksel ahşap yapıların korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi yapısal uyumu esas alan müdahale biçimlerinin benimsenmesi, periyodik denetimlerin aksatılmaması ve sürdürülebilir koruma stratejilerinin geliştirilmesi ile mümkün olabilecektir.
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